《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂

单位产品能耗和碳排放限额》

团体标准编制说明

标准起草小组编制

二〇二六年七月

## 一、标准制定的必要性和意义

ABS树脂是家电、汽车、电子电器、日用品等领域广泛应用的关键通用工程塑料，伴随新能源汽车、智能家电、消费电子等下游产业快速发展，国内ABS产能持续扩张，行业已进入规模化增长与结构优化并行阶段，生产环节能源消耗与碳排放总量同步攀升，成为石化与新材料领域节能降碳的重点管控对象。当前我国及地方层面尚未出台统一、规范的ABS装置单位产品综合能耗限额与碳排放限额标准，不同工艺路线、不同规模企业的能耗与排放水平差异较大，缺乏统一核算口径、评价标尺与管控依据，难以满足新建项目节能审查、节能监察、碳足迹核算及绿色低碳监管的实际需求，制约行业绿色化、集约化、高质量发展。

制定《ABS单位产品综合能耗和碳排放限额》标准，可填补行业能耗与碳排放管控标准空白，统一能耗统计范围、核算方法、评价指标与管控要求，为企业节能改造、工艺优化、绿色低碳技术应用提供清晰指引，助力淘汰高耗能、高排放的落后工艺与低效设备，引导新建与改扩建项目以高标准准入，全面提升行业整体能效水平与低碳竞争力。同时，该标准契合国家“双碳”战略、节能降碳行动方案及地方“十五五”节能低碳工作部署，能够强化重点用能单位与重点产品的全流程节能管理，规范行业绿色发展秩序，推动ABS产业从规模扩张转向质量效益提升，助力石化与新材料行业节能、降耗、减碳，对支撑区域绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和目标具有重要现实意义与长远战略价值。

## 二、任务来源

本标准的制订由广东省能源局提出，2026年1月7日，广东省石油和化学工业协会发布了《关于批准广东省石油和化学工业协会团体标准制定计划项目（第七批）的通知》（粤石化协〔2026〕02号），批准该团体标准的立项。

发起单位:广东省能源局。

归口单位:广东省石油和化学工业协会。

牵头单位:广东信怡工程咨询有限公司。

起草单位:...

起草人：...

## 三、相关标准及引用文件

## （一）相关标准

截至标准工作开展前，国家、地市、行业均未制定ABS装置的能耗和碳排放标准。

广东省尚未制定该项地方标准，根据ABS装置主流生产工艺乳液接枝—本体SAN掺混法及能耗双控向碳排放双控全面转型的政策导向，本标准的制定具有重要的现实意义和必要性。

## （二）引用文件

（1）GB/T 2589  综合能耗计算通则

（2）GB/T 12672  丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂

（3）GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

（4）GB 30251 炼化行业单位产品能源消耗限额

（5）GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

（6）GB/T 32151.10  碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业

（7）GB/T 50441  石油化工设计能耗计算标准

- 四、主要工作过程

在广东省能源局下达标准编制任务后，标准起草小组马上制定工作计划，按计划开展标准制订工作。

2025年11月6日，发布团体标准参编邀请函，并于2025年11月30日完成参编单位邀请，一共4家单位参编本标准。

2026年1月，调研了中国石油天然气股份有限公司吉化（揭阳）分公司、乐金化学（惠州）化工有限公司等多家企业。

2026年2月至2026年4月，一是通过梳理现有政策文件、标准规范、统计报告和研究文献等，收集ABS装置反应原理、工艺流程、主要用能影响因素、二氧化碳排放情况、相关节能措施等资料，分析ABS生产企业现状，分析其存在问题和未来发展趋势，为明确标准范围和内容框架提供参考基础。二是继续调研广东省新建、在建ABS装置企业或已获得节能审查批复但未建成投产企业，汇总分析各企业的用能工艺、用能结构、能源消耗、能效水平、碳排放等参数，为标准的制定提供充分的支撑依据。

2026年5月至6月，完成标准（征求意见稿）初稿的编制并公开征集参编单位对标准（征求意见稿）初稿的修改意见和建议。于2026年6月30日完成意见修改。

2026年7月，形成征求意见稿和编制说明。

- 五、标准编制原则和主要内容

## （一）标准编制原则

### 1、协调性原则

- 本文件作为单位产品综合能耗及单位产品碳排放控制标准，其内容应符合国家现行的方针、政策、法律、法规，另外还应与行业发展技术水平相协调，以促进技术进步和行业技术升级。

### 2、适用性原则

- 技术要求指标的确定，不仅要考虑科学、先进，还要考虑经济、适用，即标准指标要科学先进，还要经济合理、实施便利，满足使用要求，确保可操作性。

### 3、规范性原则

- 本文件在编制过程中严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）、《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）以及《石化化工行业单位产品碳排放限额编制导则》（征求意见稿）、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2025）、《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2023）、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等规定的基本原则和要求进行编写和表述。

## （二）标准主要内容

### 1、标准适用范围

- 本条明确了本标准的适用范围，适用于现有、新建、改扩建的以乳液接枝—本体SAN掺混法生产ABS产品的单位产品综合能耗和单位产品碳排放的计算和评价。

### 2、标准限额指标的确定

- ABS生产工艺技术可分为乳液接枝-乳液SAN掺混法、乳液接枝-悬浮SAN掺混法、乳液接枝-本体SAN掺混法以及连续本体聚合法。其中乳液接枝-乳液SAN掺混法的SAN树脂采用乳液聚合法生产，由于工艺复杂、物耗和能耗高、排放量大，基本淘汰；乳液接枝-悬浮SAN掺混法的SAN树脂采用悬浮聚合法生产，物耗和能耗高、排放量大，中小装置较为经济，一般不用于大型色生产装置；连续本体聚合法采用聚丁二烯橡胶做原料，环保、低投资，但产品有局限性，较少规模生产；乳液接枝-本体SAN掺混法的SAN树脂采用本体法生产，发展快，利于大型化和降低成本，应用较广，约占国内总产能的90%。

- 我省批复的ABS生产装置主要有中国石油吉化（揭阳）分公司60万吨/年ABS生产装置、乐金化学（惠州）化工有限公司45万吨/年ABS生产装置、茂名南海新材料丙烯腈产业链项目60万吨/年ABS生产装置、中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目50万吨/年ABS生产装置，均采用的是乳液接枝—本体SAN掺混的工艺技术。其中已建成投产的ABS生产装置的仅有两家企业，分别为中国石油吉化（揭阳）分公司和乐金化学（惠州）化工有限公司。经调研，乐金化学（惠州）化工有限公司ABS生产装置规模为45万吨/年，由于在生产过程中部分ABS产品的混炼工序外包至第三方工厂，且该工厂未统计加工时的用能情况，因此该公司的ABS生产装置的单位产品综合能耗和碳排放数据无法作为标准限额的样本之一。

- 综上所述，本标准确定以乳液接枝—本体SAN掺混法ABS装置单位产品综合能耗和单位产品二氧化碳排放为本标准推荐性能效限额指标，涉及能源品种主要为天然气/燃料气、电力、蒸汽等，涉及到的耗能工质包括脱盐水、循环水、氮气、压缩空气等。主要用能系统包括PBL单元、ABS单元、凝聚干燥单元、SAN单元、混炼单元、废气处理单元、产品仓库等，以及辅助生产系统及附属生产系统。

### 3、能效限额指标值的计算方法

- 本章节规定了ABS装置综合能耗、二氧化碳排放总量的统计范围、统计范围的基本工艺流程、统计方法以及装置综合能耗、单位产品综合能耗、装置碳排放总量、单位产品二氧化碳排放量的计算方法。生产企业实际计算综合能耗时，应按产品的实际能耗折算成标准油后再计算；计算碳排放量时，应按产品的实际能源消耗按对应的排放因子进行折算。

- （1）统计范围

- ABS生产系统的能耗及二氧化碳排放统计界区包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统。其中：

- a）ABS主要生产系统

- 包括从原料经计量进入装置开始，到成品进入仓库为止的整个生产过程中各种能耗及二氧化碳排放。主要生产单元包括PBL单元、ABS单元、凝聚干燥单元、SAN单元、混炼单元、废气处理单元、产品仓库等。

- b）ABS辅助生产系统

- 为满足ABS生产需要而配置的辅助性工艺过程、设备和设施，包括供电、供水、供汽、机修、电气、仪表、厂内原料场地以及安全、环保装置和各种载能工质的生产装置等。

- c）ABS附属生产系统

- 为ABS生产系统配置的生产调度系统和为生产服务的附属性部门和设施，包括办公室、操作室、休息室、更衣室、洗浴室、中控分析、成品检验等。ABS装置能耗统计界区示意图和二氧化碳排放核算边界示意图如下：

图1 ABS生产能耗统计界区示意图

图2 ABS生产二氧化碳排放核算边界示意图

- （2）统计方法

- a）ABS生产系统输入和使用的能源包括ABS主要生产系统、辅助生产系统、附属生产系统所消耗的各种一次能源量（原煤、石油、天然气等）、二次能源（电力、热力等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气、脱盐水等）所消耗的能源量，不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、商业服务和托儿幼教等方面用能）。上述ABS生产系统输入和使用能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应计入ABS生产系统的二氧化碳排放量中。此外，ABS装置的二氧化碳排放量不包含工业过程排放

- b）ABS生产系统输出能源是指ABS生产系统向外输出的供其他产品或装置使用的电力和热力。ABS生产系统界区内的废气、废液、废渣等未回收使用的、无计量的、没有实测热值以及不作为能源、再次利用的，均不得计入输出能源。上述ABS生产系统输出能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应在ABS生产系统碳排放量中予以扣除。

- c）统计ABS生产系统回收的能量时，回收利用的能量用于本系统时不应作为输入能源再计入；向外输出时，应计入ABS生产系统向外输出的能源。

- d）ABS企业涉及固碳、碳捕集与碳封存、碳汇等二氧化碳清除活动，以及使用绿色电力，不应直接扣减。

- （3）计算方法

- a）ABS综合能耗按式（1）计算：

- E1=i=1n（MiRi）+j=1mQj                 （1）

- 式中：

- E1—统计报告期内综合能耗量，千克标准油（kgoe）；

- Mi—i种能源或耗能工质的实物消耗或输出量，消耗量为正值，输出量为负值，吨、千瓦时、标准立方米；

- Ri—i种能源或耗能工质的能量换算系数；

- Qj—统计报告期内ABS生产装置与外界交换的第j种能源量，单位为千克标准油（kgoe），向ABS生产装置输入的能源计为正值，从ABS生产装置输出的能源计为负值。

- b）ABS单位产品综合能耗按式（2）计算：

- e1=E1P                    （2）

- 式中：

- e1—统计报告期内的单位产品综合能耗，千克标准油/吨（kgoe/t）；

- E1—统计报告期内综合能耗量，千克标准油（kgoe）；

- P—统计报告期内的ABS合格产品产量，吨（t）。

- c）ABS产品二氧化碳排放总量按式（3）计算：

- E2=inE燃烧，i+E过程，i+E购入电，i+E购入热，i−RCO2回收，i−E输出电，i−E输出热，i  （3）

- 式中：

- E2—报告主体的碳排放总量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

- i—核算单元编号；

- E燃料，i—核算单元i的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

- E过程，i—核算单元i的工业生产过程产生的各种温室气体排放总量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

- E购人电，i—核算单元i的购入电力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

- E购人热，i—核算单元i的购入热力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

- RCO2回收，i—核算单元i回收且外供的二氧化碳量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

- E输出电，i—核算单元i的输出电力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

- E输出热，i—核算单元i的输出热力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计。

- d）化石燃料燃烧碳排放量计算按式（4）计算：

- E燃烧，i=j=1nADi，j×CCi，j×OFi，j×4412×GWPCO2    （4）

- E燃烧，i—核算期内核算单元i的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

- ADi，j—核算期内第j种化石燃料用作化石燃料燃烧的消费量，对于固体或液体燃料，单位为吨（t），对于气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3）；

- CCi，j—核算期内第j种化石燃料的含碳量，对于固体和液体燃料，以吨碳每吨（tC/t）计，对于气体燃料，以吨碳每万标立方米（tC/104Nm3）计；

- OFi，j—核算期内第j种化石燃料的碳氧化率；

- GWPCO2—二氧化碳的全球变暖潜势，取值为1；

- i—核算单元编号；

- j—化石燃料类型代号。

- e）ABS生产过程中不涉及过程排放，因此E过程，i=0。

- f）每个核算单元回收且外供的二氧化碳量，若为气体形态按公式（5）计算，若为液体形态按公式（6）计算：

- RCO2回收，i=Qi×PURCO2，i×19.77          （5）

- RCO2回收，i=MCO2，i×PURCO2，i            （6）

- 式中：

- RCO2回收，i—第i核算单元的二氧化碳回收利用量，以吨二氧化碳（tCO2）计；

- Qi—第i核算单元回收且外供的二氧化碳气体体积，单位为万标立方米（104Nm3）；

- MCO2，i—第i核算单元回收且外供的二氧化碳液体质量，单位为吨（t）；

- PURCO2，i—第i核算单元回收的二氧化碳纯度，其中气体形态指体积分数，%；液体形态指质量分数，%；

- 19.77—标准状况下二氧化碳气体的密度，以吨二氧化碳每万标立方米（tCO2/104Nm3）计。

- g）购入的电力、热力产生的排放按式（7）、式（8）计算：

- E购入电=AD购入电×EF电          （7）

- E购入热=AD购入热×EF热          （8）

- 式中：

- E购入电—ABS生产企业购入电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

- AD购入电—统计报告期内购入电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

- EF电—电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

- E购入热—ABS生产企业购入热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

- AD购入热—统计报告期内购入热力量，单位为吉焦（GJ）；

- EF热—热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

- h）输出的电力、热力产生的排放按式（9）、式（10）计算：

- E输出电=AD输出电×EF电           （9）

- E输出热=AD输出热×EF热          （10）

- 式中：

- E输出电—ABS生产企业输出电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

- AD输出电—统计报告期内输出电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

- EF电—电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

- E输出热—ABS生产企业输出热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

- AD输出热—统计报告期内输出热力量，单位为吉焦（GJ）；

- EF热—热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

- i）单位产品碳排放按式（11）计算：

- e2=E2P                  （11）

- 式中：

- e2—统计报告期内的单位产品碳排放，吨二氧化碳/吨（tCO2/t）；

- E2—统计报告期内碳排放总量，吨二氧化碳（tCO2）；

- P—统计报告期内的ABS合格产品产量，吨（t）。

### 4、限额指标值的确定方法

- 标准编制工作组依据《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）以及《石化化工行业单位产品碳排放限额编制导则》（征求意见稿）、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2025）、《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2023）、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等的相关核算方法，根据企业调研与样本收集，结合相关核算方法及分级要求，以及专家调研意见，直接分析计算得到确定限额指标。

- 具体方法如下：

- 根据《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB 12723-2024）6.3、6.4的要求和《国家发展改革委 市场监管总局关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》（发改环资规〔2023〕269号）的相关规定：重点用能行业强制性能耗限额标准分为3级，其中1级能耗最低。

- （1）单位产品能源消耗限额等级的1级，是促进现有生产企业（装置）采用先进技术、工艺和设备，使单位产品能耗达到国际先进水平的指标。原则上选取本行业前5%能效先进水平，或者选取行业“领跑者”的能效水平为取值原则，并具有一定的技术前瞻性。

- （2）单位产品能源消耗限额等级的2级，确定为单位产品能源消耗准入值，是评价新建及改扩建企业（装置）是否能够达到准入能耗要求的指标，应基于技术发展趋势和节能潜力分析制定，以代表本行业前20%左右国内能效先进水平为取值原则。

- （3）单位产品能源消耗限额等级的3级，确定为单位产品能源消耗限定值，是评价现有（存量）生产企业（装置）单位产品能耗是否满足最低能耗要求的指标，应以淘汰一定比例的现有高能耗落后产能为取值原则。对高耗能、高排放、高污染以及产能过剩行业，在基于节能改造的经济可行性分析基础上淘汰比例不应低于20%。

- （4）单位产品碳排放限额等级的1级，是促进现有生产企业（装置）采用先进技术、工艺和设备，达到国际先进水平的指标。以覆盖本行业统计范围内前5%的先进水平为取值原则。

- （5）单位产品碳排放等级的2级，应基于技术发展趋势和减排潜力分析制定。以覆盖本行业统计范围内前20%左右的先进水平为取值原则。

- （6）单位产品碳排放等级的3级，以覆盖本行业统计范围内前80%左右企业的碳排放水平为取值原则。

### 5、限额指标值等级的选取

- 根据对广东省ABS生产企业以及省外ABS生产企业的公开数据调研，基本代表了国内ABS装置的能效水平，各企业ABS单位产品综合能耗和单位产品碳排放水平见图1和图2。

图1 调研企业ABS单位产品综合能耗数据统计

图2 调研企业ABS单位产品碳排放数据统计

- ABS单位产品综合能耗和单位产品碳排放标准分为1级、2级和3级，1级指标最低，分级指标见表1。达1级值的产能占调查样本产能14%。达2级值的产能占到调查样本产能20%。达3级值产能占到调查样本产能85%。

- 现有ABS单位产品能耗和单位产品碳排放应符合表1中的3级。新建或改扩建ABS单位产品能耗和单位产品碳排放应符合表1中的2级。

表1 ABS单位产品综合能耗和单位产品碳排放分级指标

| 工艺装置 | 工艺技术 | 指标单位 | 能耗/碳排放标准等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| ABS生产装置 | 乳液接枝—本体SAN掺混法 | kgoe/t | ≤145 | ≤165 | ≤185 |
|  |  | kgCO2/t | ≤300 | ≤340 | ≤380 |

### 6、附录

- 为更好理解ABS装置工艺流程、用能单元及统计范围，本标准给出ABS装置能耗统计界区示意图、ABS二氧化碳排放核算边界示意图，见附录A。

- 附录B给出了ABS装置能源折算值，供ABS装置综合能源消费量和单位产品综合能耗计算参考使用。

- 附录C给出了ABS装置常见化石燃料特性参数缺省值，供ABS装置碳排放总量和单位产品碳排放计算参考使用。

- 六、与现行法律、法规和强制性标准的关系

- 至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律、法规和强制性国家标准。

- 七、贯彻标准的措施建议

- 为了贯彻好本标准，使其有效发挥作用，建议在标准发布后，在广东省ABS生产企业进行宣传与贯彻，并组织有关部门进行学习和培训。

- 八、废止现行有关标准的建议

- 无。

- 九、其他应予以说明的事项

- 无。